## Slide 1
レーザーvs.プラズマソリューション
作成：Bodor Laser-プロダクトマネージャー

## Slide 2: プラズマと比較したハイパワーレーザー切断の9つの利点
仕様 | レーザー加工機 | プラズマ | レーザーのメリット
位置決め精度 | 0.14mm（@10mテーブル） | 0.4mm（@10mテーブル） | 精度高い
断面垂直度 | 0.2mm（@40mm厚） | 5mm（@40mm厚） | 後加工不要
切断カーフ | 0.2-1.6mm | 3-6.0mm | ワーク節約5-8%
残材 | 3-4mm | 10mm | 
熱の影響を受ける部分 | 0.1-0.4mm | 0.5-2.0mm | 低熱吸収、低変形
断面品質 | 優れている、スラグが少ない | OK | バリ取り、研磨不要
切割速度（中薄板） | 非常に速い | やや速い | 高い生産効率
小さな穴を開ける | 直径／深さ比 20 | 小さな穴が開けられない | ドリルマシンとトランスファーの節約
作業環境 | クリーン | 大量な煙が発生 | 健康と環境への配慮

## Slide 3: 加工速度（レーザーVSプラズマ）
切割速度 (m/min)
材料 |  |  |  | 
 | 厚さ (mm) | 12KWレーザー | 20KWレーザー | 300Aプラズマ
ステンレス | 12 | 4.0-5.5 | 6.0-8.5 | 3
 | 14 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | 2.67
 | 20 | 1.0-1.6 | 1.5-3.2 | 1.93
 | 25 | 0.5-0.8 | 1.5-2.0 | 1.43
 | 30 | 0.3-0.6 | 1.0-1.5 | 1.08
 | 40 | 0.3-0.5 | 0.3-0.6 | 0.45
 | 50 | 0.1-0.2 | 0.2-0.5 | 0.26
炭素鋼 | 12 | 3-5（air） | 6-8（air） | 3.94
 | 14 | 2.5-4（air） | 5-6.5（air） | 3.44
 | 20 | 1.2-1.5（O2） | 2.2-2.8（air） | 2.5
 | 25 | 0.5-1.6（O2） | 1.0-1.6（O2） | 1.9
 | 30 | 0.3-0.7（O2） | 0.8-2.0（O2） | 1.5

## Slide 4: 14・30mmの炭素鋼の加工コスト（ハイパワーレーザーVSプラズマ）
コスト | レーザー切断（12KW） | レーザー切断（20KW） | プラズマ切断（300A）
機器の消耗品（元/時間） | 5 | 5 | 70(電極、ノズル、ボルテックスリングなど)
消費電力（元/時間） | 60 | 80 | 80
酸素消耗（元/小时） | 10 | 10 | 12
ワーク搬送（1人）と磨き作業（2人）コスト | 0 | 0 | 60
穴あけと位置決め、クレーンなど（3人加设备等） | 0 | 0 | 60
確定コスト（元/時間） | 65（75） | 85（95） | 282
加工速度（14mm 炭素鋼） | 4m/min | 6m/min | 3.4m/min
運転コスト/メートル | 65/60/4m=0.27元/m | 85/60/6m=0.24元/m | 282/60/3.4m=1.38元/m
加工速度（30mm 炭素鋼） | 0.41m/min | 1.2m/min | 1.5m/min
運転コスト/メートル | 75/60/0.41m=3.05元/m | 95/60/1.2m=1.32元/m | 282/60/1.5m=3.13元/m

## Slide 5: カーフがより細く、ワークを節約できる
ハイパワーレーザーとプラズマ切断の比較、ワークの節約効果
炭素鋼厚板の切断概要
Ø プラズマ切断に匹敵する効率を持つ10,000Wのレーザー、特に20KWのレーザーで安定した加工が可能です。
Ø プラズマカットシートのコストは加工費よりもはるかに高いので、レーザー加工の方が全体のコストはずっと小さくなります。
Ø 同じサイズのプレートでも、より小さなレーザーでカットすることで、より多くのパーツを加工することができます。
Ø レーザーはプラズマ切断に比べてテーパーが小さいため、小さな穴をワンパスで加工・成形することができます。
レーザーカットされたスリットの幅：1.56mm
 | 厚さ | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm
コスト | プラズマ | 3.80元/m | 4.75元/m | 5.70元/m | 7.60元/m
 | レーザー | 1.04元/m | 1.30元/m | 1.55元/m | 2.07元/m
 | 節約 | 2.76元/m | 3.45元/m | 4.15元/m | 5.53元/m
注：鉄板は4400人民元/トンで計算、厚さ20mm以上の鉄板：プラズマカットのスリット5～6mm、レーザーカットのスリット約1.5mm |  |  |  |  | 

## Slide 6: レーザー加工 PK 伝統加工
アプリケーション分野：オイル、ガス、冶金
样件： 直径500mm圆盘， 厚度25mm，碳钢材质，
加工4、6、8、10mm直通小 孔，50个；
ケース1：穴あけ円プレート
 | 伝統加工 | 12kWレーザー | 20kWレーザー
所要機械 | 300Aプラズマ切断機、バリ取り機、フライス盤、ボール盤 | ファイバーレーザー加工機一台 | ファイバーレーザー加工機一台
必要人員数 | 3人 | 1人 | 1人
必要な加工方法 | 4種類（4種類のドリルビットの交換） | 1種類 | 1種類
二次加工が必要か否か | 二次研磨と仕上げが必要 | 後工程不要 | 後工程不要
加工速度 | 1.9m/min | 1.1m/min | 1.5m/min
加工時間 | 56min6s | 7min19s | 5min22s
 | (プラズマ切断：4分14秒、研削：38秒、縦フライス：1分34秒、穴あけ：16分40秒、ステーションの移動・分解：33分) |  | 
加工コスト | 52.23元 | 9.18元 | 8.53元
 | (プラズマアンダーカット単価：1.42元/m、外形長：1.57m、穴あけ単価：1元/個、50個）。) | (単価：1.14元/m、長さ：8.05m）。) | (単価：1.06元/m、長さ：8.05m）。)

## Slide 7: レーザー加工 PK 伝統加工
アプリケーション分野：建設機械、オートメーション機器など。
样件： 直径500mm齿轮， 厚度12mm，碳钢材质， 尖角R1mm，42个尖角；
ケーズ2：歯車
 | 伝統加工 | 12kWレーザー | 20kWレーザー
所要機械 | 300Aプラズマ切断機、バリ取り機、フライス盤 | ファイバーレーザー加工機一台 | ファイバーレーザー加工機一台
必要人員数 | 2人 | 1人 | 1人
必要な加工方法 | 3種類 | 1種類 | 1種類
二次加工が必要か否か | 二次研磨と仕上げが必要 | 後工程不要 | 後工程不要
加工速度 | 3.9m/min | 5.5m/min | 8.5m/min
加工時間 | 27min5s | 1min30s | 58s
加工コスト | (プラズマ切断：2分6秒＋研磨：38秒＋鋭角部の加工：2分21秒＋ステーションの移動・分解：22分) |  | 
所要機械 | 8.47元 | 1.62元 | 1.37元
必要人員数 | (プラズマ＋バリ取り機＋フライス盤＋2人人件費、単価：1.03元/m、輪郭長さ：8.22m) | (単価：0.197元/m、加工図面総長さ：8.22m) | （単価：0.167元/m、 輪郭長さ：8.22m）